ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

ВУПРОТЕК - МС

# ТУ 2386-026-36740853-2011

Производитель: ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС»

НАЗНАЧЕНИЕ: Огнезащитный состав представляет собой водный раствор антипиренов, предназначен для внешней и глубокой пропитки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности согласно требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р 53292-2009. «ВУПРОТЕК-МС» сохраняет фактуру и цвет древесины.

Огнезащитный состав «ВУПРОТЕК-МС» выпускается в виде жидкости и порошкообразного полуфабриката, который перед применением переводится в жидкое состояние при смешении с водой  (соотношение вода : порошок = 2.5:1).

- «ВУПРОТЕК-МС»  представляет собой прозрачную жидкость желтовато-зеленоватого оттенка плотностью не менее 1.15г/см3 или порошок белого цвета.

- Для достижения второй группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить расход жидкого состава в количестве 350г/м2, расход порошка составляет 100г/м2

- Гарантийный срок  хранения состава устанавливается 12 месяцев с момента изготовления.

- Периодическое освидетельствование качества огнезащитной обработки деревянных конструкций – 1 раз в год.

- Гарантийный срок эксплуатации покрытия устанавливается 1 раз в 3 года.

- Состав не теряет своего качества при температурах не ниже (-5(С).

- Упаковка: ведро, полиэтилен, 10кг; канистра, полиэтилен, 50кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить.

- Состав «ВУПРОТЕК-МС» является химически активным по отношению к не защищенному металлу- может вызвать коррозию. Меры защиты – избегать контакта с металлическими поверхностями, закрывать места контакта пленкой. При попадании на оцинкованную поверхность металла – смыть водой.

- Средства индивидуальной защиты (респираторы, очки, перчатки).

- Нанесение на поверхность осуществляется методом окунания, а также кистью и распылителем. Состав наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями 5-6 часов при температуре (+20(С). Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать.

- Влажность древесины должна быть не более 15-20%.

- Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.00077/19 от 18.03.2019г.

## ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 258-29-06, 253-36-00, 269-75-54

e-mail: info@pss-nn.ru        www.polymerstroi.ru